货物需求

一、货物需求技术性能及指标要求

- 外观：颗粒或片状固体、无颜色液体。

- 溶解速度（g/min）≥6.0

- 溶雪化冰能力（%）≥90%

- 200g/L溶液冰点（℃） 供需双方协商

- PH值6.0至10

- 碳钢腐蚀碳钢腐蚀率（mm/a）≤0.18

- 混凝土腐蚀率（kg/㎡）≤0.30

- 路面摩擦衰减率% 干基6，湿基16

- 汞（Hg）w/% ≤0.0001

- 镉（Cd）w/% ≤0.0005

- 铬（Cr）w/% ≤0.0015

- 铅（Pb）w/%≤0.0025

- 砷（As）w/% ≤0.0005

- 其他要求

- 投标人须提交2017年下半年省级以上检测中心出具的检测报告，检测报告的检测项目需符合融雪剂GB/T23851-2009标准且满足货物需求全部指标要求。

- 物流费用由中标厂家承担，货物送至指定地点。

- 采购人将根据实际供货量分次进行结算。