一、货物需求明细及技术要求（货物名称中带“★”的为核心产品）

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★有机非氯类融雪剂 | 1.液体融雪剂：均匀的流体，不得分层或有沉淀物质；※ 2.冰点≤-25℃※ 3.融雪剂的融雪化雪能力达到氯化钠融雪能力的120%※ 4.路面摩擦衰减率（%）≤16※ 5.碳钢腐蚀率（mm/a）≤0.10※ 6.灼烧残渣≤25% 7.具备稳定性，无挥发，不易燃易爆 8.PH值：7.5-8.5 9.氯化物含量（Cl）(%)≤1.0※ 10.亚硝酸盐氮含量(%)≤0.0006※ 11.硝酸盐氮含量(%)≤0.05 12.汞（Hg）（%）≤0.0001※ 13.镉（Cd）（%）≤0.0005※ 14.铬（Cr）（%）≤0.0015※ 15.铅（Po）（%）≤0.0025※ 16.砷（As）（%）≤0.0005※ 17.对皮肤无刺激性对皮肤无刺激性（提供产品检测报告）；※ 18.混凝土腐蚀率≤0.1kg/m3； 19.保质期1年。 | 吨 | 2900 |

二、产品要求

1.投标人须提供具有“CMA”国家认证资质的检测机构出具的省级以上检测报告，报告检测内容包含货物技术要求中1-18项所有项目；

2.投标人须提供具有“CNAS” 国家认证资质的检测机构出具的检测报告，报告检测内容包含货物技术要求中17-18项所有项目；

3.产品含水量（质量含量）≤40%。

4. 带“※”项的投标人必须完全满足招标文件要求，有一项不满足的其投标无效，其余项最多允许两项负偏离。

三、服务要求

1.中标供应商负责喷洒使用指导工作。

2.投标人须给采购人提供并建设300立方米产品储存罐，建设地点由采购人提供。

3.长春市内必须设有售后服务站点，接到采购人需求时，能够保证在三小时内将货物保质保量送达到指定地点。

四、合同主要条款

1、供货期：自合同签订之日起15个日历天内。

2、货物质量：符合国家相关行业规定的合格标准。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、付款方式：经采购人验收合格后一次性付款。

五、其它要求

无